مشخصات فني -ژئوممبران HDPE

| آزمون | روش آزمون | واحد | مقدار | شرايط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت |  | mm | 1 | 1.5 | 2 | @T=24 درجه |
| دانسيته | ASTMD 1505 | گرم بر متر مربع | 0.945 | 0.943 | 0.941 | @T=25.9 درجه |
| تنش در نقطه تسليم MD TD افزايش طول در نقطه تسليم MD TD تنش در نقطه شکست MD TD افزايش طول در نقطه شکست MD TD | ASTM D638 | MPa % MPa % | 15 16.8 16.7 16.2 15.5 15.6 12.5 12.6 12 10.7 10.7 10.4 27.5 29 30.1 30.9 31.8 28.7 1074 1246 1369 1484 1772 1598 | @T=23 درجه رطوبت=50% Rate= 500 ميليمتر بر دقيقه |
| مقاومت در برابر رشد پارگي | ASTM D1004 | N | 216 260.6 343.6 | Rate=51 ميليمتر بر دقيقه |
| ESCR | ASTM D1693 | hr | 300 300 300 | Shore A |
| درصد کربن دوده | ASTM D4218 | % | 2.35 2.02 2.93 |  |

MD        ◄                :   در  جهت خطي اکستوژن

◄          TD : عمود بر جهت خطي اکستروژن